 hỏi bên đó xem mặt hàng này giá bao nhiêu, đóng bao gói thế nào nhé!

1/  Aluminum Powder, kích thước hạt 5-6μm, ký hiệu mác hàng hoá là FLQT4.
http://en.hnyyly.com/pro/&FrontComContent_list01-1348799772530ContId=83382bd1-2127-42d8-bb67-10c7c23b7392&comContentId=83382bd1-2127-42d8-bb67-10c7c23b7392.html
2/ Aluminum Powder, kích thước hạt 6±2 μm, ký hiệu mác hàng hoá là FLQG4.

http://en.hnyyly.com/pro/&FrontComContent_list01-1348799772530ContId=2ac0b0c6-8584-4c3a-a437-a4d440934794&comContentId=2ac0b0c6-8584-4c3a-a437-a4d440934794.html
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	FLQT4#
	4-5μm
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	Click here for details 

	
	5-6μm
	
	Click here for details 

	
	6-7μm
	
	Click here for details 

	
	7-8μm
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	8-9μm
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High-purity products
	Product Code
	CMD
(um)
	Specification(um)
	Electron micrograph photo
	Tap
density
g/cm3
	Chemical content

	
	
	
	
	
	Aluminum
%,min
	Others in total (PPM) max

	
	
	
	
	
	
	Cu
	Fe
	Si
	Zn
	Ti
	Cr
	Ni
	Co
	C
	H2O

	FLQG4#
	6±2
	6-8
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	≥1.40
	99.9
	50
	150
	150
	30
	30
	20
	50
	50
	30
	200

	
	
	4-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


